UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA BIOLOGICA

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I

PRACTICA No. 4

“CONTROL FARMACEUTICO DE UN ENVASE PRIMARIO: AMPOLLETAS DE VIDRIO “

OBJETIVO:

Que el alumno realice el control de calidad de un envase que tiene contacto directo con el producto: envase primario, especificando las pruebas de calidad  que garanticen la calidad de éstos.

GENERALIDADES:

(Investigar generalidades acerca de Envases primarios en general y también acerca de ampolletas de vidrio usadas en la Industria Farmacéutica).

ACTIVIDADES

Analizar el material de envase primario, de acuerdo a la siguiente técnica:

1.- CONTROL FÍSICO:

MEDIR A 10 AMPOLLETAS LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

- A) ALTURA TOTAL

- B) FONDO

- C) ALTURA DEL HOMBRO

- D) ALTURA DE ESTRANGULAMIENTO

- E) CALIZ, EMBUDO O COPA

- F) BULBO

NOTA: EFECTUAR EL REGISTRO EN UNA TABLA:

2.- DETECCIÓN DE PARED UNTUOSA:

- LLENAR 2 AMPOLLETAS CON AGUA DESTILADA

- VACIARLA

- OBSERVAR QUE: LA PELÍCULA DE AGUA ADHERIDA A LAS PAREDES DEBE SER CONTINUA Y NO DEBEN QUEDAR GOTAS.

ANOTAR LAS OBSERVACIONES:

3.- TENSIONES INTERNAS:

- MEDICION DE TENSIÓN:

OBSERVAR LA AMPOLLETAS A LA LUZ POLARIZADA, COMPROBAR QUE NO EXISTAN BANDAS REFRINGENTES EN EL CUERPO DE LA MPOLLETA.

- RESISTENCIA TERMICA:

  - LLENAR 2 AMPOLLETAS CON AGUA DESTILADA (EMPLEAR LAS MISMAS DE LA PRUEBA No. 2.

  - SELLARLAS CON MECHERO

  - COLOCARLAS EN UN VASO DE PRECIPITADO CON AGUA HIRVIENTE.

  - PASARLAS A UN VASO DE PRECIPITADO CON AGUA FRÍA (15ºC).

  - OBSERVAR: LAS AMPOLLETAS NO SE DEBEN ROMPER CON ESTA VARIACIÓN DE TEMPERATURA.

4.- SUSTANCIAS ORGÁNICAS:

- LLENAR 2 AMPOLLETAS CON SOLUCIÓN 1:50,000 DE PERMANGANATO DE POTASIO ACIDULADA CON ÁCIDO SULFÚRICO.

- SELLAR LAS AMPOLLETAS CON MECHERO.

- COLOCARLAS EN UN VASO DE PRECIPITADO DE 250 ml CON AGUA DESTILADA Y PONERLAS EN BAÑO MARIA (CON SAL DE MESA) DURANTE 30 MINUTOS.

- OBSERVAR: EL LIQUIDO NO DEBE  CAMBIAR DE TONALIDAD DESPUES DE TRANSCURRIR LOS 30 MIN.

CUESTIONARIO

- ¿Qué es el material de empaque primario en la Industria Farmacéutica?

- ¿Cuáles son los tipos de empaque primario que existen?

- ¿Qué requisitos debe cumplir el materia de empaque de vidrio para que pueda ser usado en la Industria Farmacéutica?

- Bajo qué circunstancias se emplea material de vidrio y material de plástico?

- En qué casos se emplean blisters o ampolletas de color ámbar.

- investigar los tipos de ampolletas que se encuentran en el mercado.

- ¿Qué tipo de vidrio se debe emplear en la fabricación de las ampolletas con fines farmacéuticos?

CONCLUSION:

BIBLIOGRAFIA: